## Slide 1: Argomenti di Tecnica delle Costruzioni
Corso di Aggiornamento
ITG "Oscar D'Agostino" di Avellino
Febbraio-Marzo 2012
Dott. Ing Enzo Martinelli
Corso di aggiornamento per la formazione di una nuova didattica nell’insegnamento delle discipline tecniche
negli Istituti Tecnici per Geometri
Lezione 1: Materiali ed azioni di calcolo (29 Febbraio 2012)

## Slide 2: Elenco delle lezioni
Materiali ed azioni di calcolo
Il Legno
L’Acciaio
L’Acciaio
Strutture Composte Acciaio-Calcestruzzo
Il Calcestruzzo Armato
Il Calcestruzzo Armato
Il Calcestruzzo Armato
La Muratura
La Muratura

## Slide 3: Materiali
NTC - D.M. 14/01/2008
Acciaio per cemento armato
Acciaio per cemento armato precompresso.
Acciai per strutture metalliche e per strutture composte
Calcestruzzo
Acciaio
Legno
Muratura

## Slide 4: Materiali
NTC - D.M. 14/01/2008
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme,
devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della d

## Slide 5: Materiali
NTC - D.M. 14/01/2008

## Slide 6: Materiali
NTC - D.M. 14/01/2008
EN 206-1, 2006

## Slide 7: Materiali
Il Calcestruzzo
Specifiche per il calcestruzzo
Componenti del calcestruzzo
Progetto della miscela (Mix-Design)
Valutazione preliminare della resistenza
Controllo di accettazione
Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera
Prove complementari
Caratteristiche del calcestruzzo
Durabilità

## Slide 8: Materiali
Calcestruzzo: Specifiche
La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere individuata almeno mediante:
la classe di resistenza;
la classe di consistenza;
il diametro massimo dell’aggregato.
La classe di resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm.

## Slide 9: Materiali
Calcestruzzo: Specifiche – Classe di Resistenza

## Slide 10: Materiali
Calcestruzzo: Relazioni Tensione-Deformazione

## Slide 11: Materiali
Calcestruzzo: Specifiche – Classe di Resistenza

## Slide 12: Materiali
Lavorabilità del Calcestruzzo: definizioni
Secondo le norme UNI EN 206 – 2006 e UNI 11104:2004 in base al risultato dello slump test, si individuano 5 classi di consistenza:
S1 - consistenza umida: abbassamento (slump) da 10 a 40 mm
S2 - consistenza plastica: abbassamento (slump) da 50 a 90 mm
S3 - consistenza semifluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm
S4 - consistenza fluida: abbassamento (slump) da 160 a 210 mm
S5 - consistenza superfluida: abbassamento (slump) ≥ 220 mm.
Le classi di consistenza mediante la misura dello spandimento sono:
F1 - diametro spandimento: ≤ 340 mm
F2 - diametro spandimento: da 350 a 410 mm
F3 - diametro spandimento: da 420 a 480 mm
F4 - diametro spandimento: da 490 a 550 mm
F5 - diametro spandimento: da 560 a 620 mm
F6 - diametro spandimento: ≥ 630 mm
Calcestruzzo ordinario
Calcestruzzo autocompattante (Self-Compacting Concerte)

## Slide 13: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Cemento (UNI EN 197/1)

## Slide 14: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Cemento (UNI EN 197/1)
Classe di resistenza | Rcem,2d [MPa] | Rcem,7d [MPa] | Rcem,28d [MPa]
32.5 | - | 16 | 32.5
32.5R | 10 | - | 32.5
42.5 | 10 | - | 42.5
42.5R | 20 | - | 42.5
52.5 | 20 | - | 52.5
52.5R | 30 | - | 52.5

## Slide 15: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati

## Slide 16: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati – Distribuzione granulometrica
p
p
1-p

## Slide 17: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati – Distribuzione granulometrica

## Slide 18: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati riciclati (D.M. 14/01/2008)

## Slide 19: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati – Diametro massimo
La scelta di Dmax deve tener conto dei seguenti vincoli:
a) non deve superare il 25% della sezione minima della struttura (per evitare di aumentare le eterogeneità del materiale);
b) non deve superare la distanza tra i ferri di armatura diminuita di 5 mm (per evitare che l’aggregato più grosso ostruisca il flusso del calcestruzzo attraverso i ferri stessi);
c) non deve superare del 30% lo spessore del copriferro (per evitare che tra casseri e ferri di armatura sia ostruito il passaggio del calcestruzzo).

## Slide 20: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Acqua
La regola di Lyse può essere riassunta in due enunciati molto semplici e tra loro complementari:
per un dato diametro massimo dell'aggregato, maggiore è la classe di consistenza richiesta per il calcestruzzo fresco, maggiore deve essere la quantità di acqua nell'impasto;
per una data classe di consistenza del calcestruzzo, maggiore è il diametro massimo dell'aggregato, minore è la richiesta d'acqua per conseguire la consistenza prefissata.
http://www.enco-journal.com/abc/a.html

## Slide 21: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Additivi

## Slide 22: Materiali
Calcestruzzo: legame tra Rc e a/c

## Slide 23: Materiali
Calcestruzzo: legame tra Rc e a/c

## Slide 24: Materiali
Calcestruzzo: Mix-Design
Dati di Input
Resistenza obiettivo Rc;
Classe di Lavorabilità S;
Dmax.
Rapporto A/C
(in funzione di Rc)
Quantitativo di A
(in funzione di S)
Quantitativo di cemento
C=A/(A/C)
Quantitativo di aggregati
Vagg=1000-Vc-Va-Vadd-Varia
Assortimento granulometrico

## Slide 25: Materiali
Calcestruzzo: Mix-Design (esempio)

## Slide 26: Materiali
Calcestruzzo: Mix-Design (esempio)

## Slide 27: Materiali
Componenti del Calcestruzzo: Aggregati – Distribuzione granulometrica

## Slide 28: Materiali
Calcestruzzo: Controllo di accettazione
Resistenza di prelievo

## Slide 29: Materiali
Calcestruzzo: Controllo di accettazione

## Slide 30: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera

## Slide 31: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera – Esempio Numerico/1

## Slide 32: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera

## Slide 33: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera

## Slide 34: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera
Elaborazione dei risultati del carotaggio (prEN 13791)

## Slide 35: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera – Un Esempio Numerico/2

## Slide 36: Materiali
Calcestruzzo: Durabilità (NTC – D.M. 14/01/2008 11.2.11)
Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.
A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di maturazione.
Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi, ad esempio si può tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo. A tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione in mm. Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002.
Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

## Slide 37
Decalcificazione
Carbonatazione
Attacco da Cloruri
Attacco da Solfati
Cicli Gelo-Disgelo
Materiali
Calcestruzzo – Durabilità

## Slide 38
Processo di carbonatazione del calcestruzzo
Corrosione indotta da carbonatazione
Corrosione indotta da attacco da cloruri
Materiali
Calcestruzzo – Durabilità

## Slide 39
La carbonatazione, essendo dipendente dalla concentrazione di CO2 presente nell’atmosfera, é un fenomeno che in via generale riguarda tutte le tipologie di strutture ad eccezione di quelle sommerse, in quanto l’acqua ostacola il processo di diffusione dell’anidrite carbonica all’interno del calcestruzzo.
Il processo di carbonatazione nel corso degli anni sta diventando sempre di maggiore importanza per via della crescente concentrazione di anidrite carbonica presente nell’aria e per via dell’aumento di temperatura che sta interessando il nostro pianeta. Questi due fenomeni aumentano la velocità di diffusione della CO2 nel calcestruzzo.
Materiali
Calcestruzzo – Durabilità: aspetti critici e prospettive

## Slide 40: Materiali
Durabilità: classi di esposizione/1

## Slide 41: Materiali
Durabilità: classi di esposizione/2

## Slide 42: Materiali
Durabilità: requisiti minimi e classe di esposizione/1

## Slide 43: Materiali
Durabilità: requisiti minimi e classe di esposizione/1

## Slide 44: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)
c

## Slide 45: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 46: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 47: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 48: Materiali
Durabilità: criterio di progetto

## Slide 49: Materiali

## Slide 50: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 51: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 52: Materiali
Durabilità e copriferro (EN 1992-1, 2005)

## Slide 53: Materiali
Durabilità e copriferro: un esempio numerico
Aumento per tener conto degli scostamenti
fb=16 mm
cmin,b=16 mm
Copriferro minimo per la durabilità (VU=100 anni)
S6
cmin,dur=25 mm
XC1
cmin=25 mm
cnom=25+10=35 mm

## Slide 54: Materiali
Durabilità e copriferro: un esempio numerico
Aumento per tener conto degli scostamenti
fb=16 mm
cmin,b=16 mm
Copriferro minimo per la durabilità
S6
cmin,dur=15 mm
XC1
cmin=16 mm
cnom=16+10=26 mm

## Slide 55: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche

## Slide 56: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche
C25/30

## Slide 57: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche

## Slide 58: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche

## Slide 59: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche

## Slide 60: Materiali
Calcestruzzo: Modulo elastico

## Slide 61: Materiali
Calcestruzzo: Coefficiente di Poisson e Coefficiente di dilatazione termica

## Slide 62: Materiali
Esempio
fck=40.0 MPa;
Ac=1500 cm2;
u=100 cm.
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche - Ritiro

## Slide 63: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche - Viscosità

## Slide 64: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Aderenza Acciaio-Calcestruzzo

## Slide 65: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Lunghezze di ancoraggio

## Slide 66: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Calcestruzzi leggeri

## Slide 67: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Calcestruzzi leggeri

## Slide 68: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Calcestruzzi leggeri

## Slide 69: Materiali
Calcestruzzo: Caratteristiche meccaniche – Calcestruzzi leggeri

## Slide 70: Materiali
Acciaio da Calcestruzzo Armato

## Slide 71: Materiali
Acciaio da Calcestruzzo Armato

## Slide 72: Materiali
Acciaio per c.a.p.
1.0
fy(1)
fy(0,2)

## Slide 73: Materiali
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 05/05/2008
Armatura Post-Tesa
Armatura Pre-Tesa
Acciaio da Precompresso: Specifiche

## Slide 74: Materiali
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 05/05/2008
Acciaio da Precompresso: Specifiche

## Slide 75: Azioni di Calcolo
Sommario
Richiami sulla sicurezza strutturale;
Sicurezza e prestazioni attese secondo il D.M. 14/01/2008;
Azioni sulle costruzioni

## Slide 76
Il grado di sicurezza necessario per mantenere la struttura entro il campo elastico
viene raggiunto ponendo dei limiti alle tensioni massime (tensioni ammissibili) fissati
dalle normative, che possono verificarsi nell’elemento strutturale; queste tensioni
vengono ottenute dividendo le tensioni di rottura σr per un coefficiente di sicurezza γ
variabile da materiale a materiale:
σ = σr / γ .
Calcolate quindi le tensioni σ prodotte dalle azioni esterne sull’elemento strutturale,
deve sempre risultare in ogni punto:
σ < σ .
_
_
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale: Il metodo delle Tensioni ammissibili

## Slide 77
i coefficienti di sicurezza γ sono sempre molto elevati, il che può far credere sempre di disporre di margini di sicurezza, maggiori di quelli effettivi;
b) nella fase di calcolo il progettista assume grandezze in modo deterministico e non sempre aderenti alla realtà esecutiva, da cui dipende il comportamento della struttura in fase di esercizio, comportamento che costituisce quindi un fenomeno casuale, un fattore di incertezza non considerato;
c) la verifica delle tensioni locali non sempre significa ottenere dimensioni ottimali di un elemento strutturale nei confronti della sicurezza a rottura;
d) l’ipotesi del comportamento elastico di una struttura può essere valida per materiali quali l’acciaio, mentre è molto incerta per altri quali il calcestruzzo e inoltre non permette di considerare le risorse inelastiche dei materiali;
e) non è possibile effettuare verifiche nei confronti di alcune eventualità, quali le fessurazioni, la deformabilità, la corrosione.
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale: Il metodo delle Tensioni ammissibili

## Slide 78
Al contrario il metodo presenta alcuni importanti vantaggi:
a) Possibilità di utilizzare il “principio della sovrapposizione degli effetti” potendo assumere come lineare il comportamento della struttura;
b) Buona attendibilità delle sollecitazioni calcolate con tale metodo (almeno per azioni statiche);
c) Buon comportamento mostrato dalle strutture progettate in passato col Metodo delle Tensioni Ammissibili.
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale: Il metodo delle Tensioni ammissibili

## Slide 79
Il metodo semiprobabilistico agli stati limite
Il metodo agli stati limite permette di progettare una struttura considerando tutte le condizioni del suo comportamento, eliminando, per quanto possibile, l’aspetto aleatorio nella misura delle grandezze utilizzando criteri probabilistici, ossia basati sul calcolo delle probabilità che un determinato evento possa verificarsi.
La struttura viene pertanto progettata in modo da restare idonea, con accettabile probabilità e con un adeguato grado di sicurezza, all’utilizzo previsto, ossia per il suo normale uso, senza subire danni e dovrebbe sopportare eventi eccezionali, più gravosi di quelli normali, con adeguata capacità di resistenza senza giungere al crollo.
Una struttura, o una sua parte, raggiunge uno “stato limite” quando non è più in grado di svolgere la sua funzione o non soddisfa più le condizioni per le quali è stata progettata, per cui viene considerata fuori servizio.
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale

## Slide 80
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale

## Slide 81
Azioni di Calcolo
Richiami di sicurezza strutturale

## Slide 82
Azioni di Calcolo
Sicurezza strutturale e prestazioni attese

## Slide 83
Azioni di Calcolo
Sicurezza strutturale e prestazioni attese

## Slide 84
Azioni di Calcolo
Sicurezza strutturale e prestazioni attese

## Slide 85
METODO SEMI-PROBABILISTICO O METODO DEI COEFFICIENTI PARZIALI
Si definiscono le combinazioni di carico di progetto sulla base dei valori caratteristici (reali) delle azioni (in dettaglio nel seguito):
I coefficienti parziali variano a seconda del tipo di stato limite - s.l.u. o s.l.s.e del tipo di situazione, es:
Situazione persistente: normale uso;
Situazione transitoria: condizioni temporanee (esecuzione e riparazione);
Situazione eccezionale: es. incendio, impatto, etc.;
Situazione sismiche: (atipica rispetto alle precedenti).
Azioni di Calcolo
Sicurezza strutturale e prestazioni attese

## Slide 86
2) Si calcolano le sollecitazioni di progetto Sd (sovente con calcolo lineare).
3) Si calcolano i valori di progetto delle resistenze dei materiali sulla base dei valori caratteristici:
Il coefficiente parziale γm dipende dal tipo di materiale, ad esempio:
Calcestruzzo: γc = 1.5,
Acciaio: γs = 1.15,
4) Si calcolano le resistenze di progetto (es. momento ultimo) Rd:
5) Si svolge la verifica:
  Rd > Sd , probabilità di raggiungere una situazione limite molto piccola; Rd = Sd , Stato limite;
  Rd < Sd , probabilità di raggiungere una situazione limite elevata.
Probabilità (convenzionale) : 10-5÷10-6 (s.l. ultimi), 10-2÷10-3 (s.l. servizio)
Azioni di Calcolo
Sicurezza strutturale e prestazioni attese

## Slide 87
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite
STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
I principali Stati Limite Ultimi, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
b) spostamenti o deformazioni eccessive;
c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, collegamenti,
fondazioni;
d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme;
e) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
f) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;
Altri stati limite ultimi sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere.

## Slide 88
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite
STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
I principali Stati Limite di Esercizio, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la
durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua efficienza e il
suo aspetto;
c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non
strutturali, impianti, macchinari;
d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di esposizione;
Altri stati limite sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere.

## Slide 89
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite
Le opere strutturali devono essere verificate:
per gli stati limite ultimi che possono presentarsi, in conseguenza alle diverse combinazioni delle azioni;
B) per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese.
Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di progetto, con riferimento alle prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in base a specifiche indagini.
La struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del processo costruttivo; le verifiche per queste situazioni transitorie sono generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi.
Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche.

## Slide 90
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 91
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 92
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 93
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite
Classificazione delle azioni
in base al modo di esplicarsi
secondo la risposta strutturale
secondo la variazione della loro intensità nel tempo
dirette
indirette
degrado
endogeno
esogeno
statiche
pseudo statiche:
dinamiche
permanenti (G)
variabili (Q )
eccezionali (A )
sismiche (E )

## Slide 94
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 95
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 96
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 97
Azioni di Calcolo
Metodo Semiprobabilistico agli Stati limite

## Slide 98
Azioni di Calcolo
Azioni: Pesi propri

## Slide 99
Azioni di Calcolo
Azioni: Sovraccarichi permanenti non strutturali

## Slide 100
Azioni di Calcolo
Azioni: Carichi/Sovraccarichi variabili

## Slide 101: Carico da neve – Azione di Riferimento (D.M. 16/01/1996)

## Slide 102: Carico da neve – Azione di Riferimento (D.M. 14/01/2008)

## Slide 103: Carico da neve – Azione di Riferimento (D.M. 14/01/2008)

## Slide 104: Carico da neve – Azione di Riferimento (D.M. 14/01/2008)

## Slide 105: Carico da neve – Azione di Riferimento (D.M. 14/01/2008)

## Slide 106: Carico da vento – Coefficienti
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008
- Coefficiente di forma:
- Coefficiente di esposizione:
- Coefficiente termico:
Ct=1.0

## Slide 107: Carico da neve – Esempio
Provincia di Salerno
Zona III
Comune di Salerno
as<200 m
qsk= 0.60 kN/m2
Copertura a doppia falda
p=5%; a≈2°
m= 0.8
qs= 0.60 kN/m2
a cura di Enzo Martinelli
Bozza dell’ 3/03/2008

## Slide 108: Carico da vento
D.M. 14/01/2008

## Slide 109: Carico da vento – Pressione Cinetica

## Slide 110: Carico da vento – Coeff. di esposizione
Distanza dalla costa

## Slide 111: Carico da vento – Coeff. di esposizione
Tabella 7.2
z=10.50 m
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008

## Slide 112: Carico da vento – Coeff. di esposizione
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008

## Slide 113: Carico da vento – Coeff. di Forma
Parete sopravento
Parete sottovento
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008

## Slide 114: Carico da vento – Coeff. di Forma
Ce=+0.8
Ce=-0.4
Ci=0.0
(costruzione stagna)
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008

## Slide 115: Carico da vento – Azione tangenziale
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 3/03/2008

## Slide 116
Azioni di Calcolo
Azioni: Azioni termiche sugli edifici

## Slide 117
Azioni di Calcolo
Azioni: Azioni eccezionali
Azioni eccezionali
Incendio
Esplosioni
Urti
Veicolare
Ferroviario
Imbarcazioni
Elicotteri